Consulta Técnica


EXPANSIÓN POR HUMEDAD DE LAS PIEZAS CERÁMICAS

1.- DEFINICIÓN.

La expansión por humedad (EPH) es la característica que presentan los materiales de arcilla cocida consistente en aumentar sus dimensiones debido a la captación de humedad ambiental.

· No es reversible en condiciones normales:

La expansión por humedad es un proceso que comienza en el mismo momento en que la pieza cerámica sale del horno y va evolucionando en el tiempo siguiendo una curva asintótica. La expansión más importante se produce los primeros días, suavizándose posteriormente, aunque el comportamiento depende de cada materia prima.

· Orden de magnitud: 0,5 - 0,6 mm / m.

1.1.- Factores que influyen.
a) Tipo de arcilla.

b) Temperatura de cocción.

c) Tiempo entre fabricación y puesta en obra.

d) Humedad.

2.- CONSECUENCIAS

2.1.- Fisuración en muros.

La expansión por humedad de las piezas cerámicas ya colocadas en la fábrica puede provocar la aparición de grietas y fisuras verticales y horizontales, dándose esta situación tanto en los muros de carga como en cerramientos. El origen de estas grietas se debe tanto a la naturaleza del ladrillo, como a la disposición constructiva y puesta en obra.

Si los muros son de considerable extensión y tienen coartado su movimiento longitudinal por estar embebidos entre los soportes de una estructura o por cualquier otra causa, se producirá un abombamiento en el centro de la fábrica hacia su cara externa, que en caso de superar la carga de rotura del muro, dará lugar a la aparición de la grieta siguiendo una trayectoria vertical.

En el caso de que el movimiento esté coartado por los forjados, el abombamiento que se producirá dará lugar a una grieta horizontal a mitad de muro. Si el movimiento no está coartado en toda su longitud, o sólo en uno de los extremos, el muro tiende a acusar la expansión de las esquinas, apareciendo las grietas en el lado no impedido.

En los muros realizados con bloque Termoarcilla, la junta vertical machihembrada actúa de modo similar a una junta de dilatación y absorbe en parte el crecimiento que experimentan las piezas. 

Tanto en muros de carga como en muros de cerramiento construidos con ladrillos o bloques cerámicos, conviene tener en cuenta el caso de esquina en Z con distancia entre paños inferior a 75 cm. En esta situación es recomendable prever una junta de movimiento con una llave embebida que enlace ambos paramentos a fin de evitar que por efectos higrotérmicos pueda provocarse la aparición de una fisura vertical en la esquina debido al giro diferencial entre ambos paños.


[image: image11.png]TABLA 5: ENSAYOS DE EXPANSION ACELERADA

SERIE  TIPO EDAD EXPANSION  AUTOCLAVE AGUA  AAEN  AHEN  ANAH
(dias) NATURAL 10 kp/em? HIRVIENDO
(mm/m) (mm/m) (mm/m)
EN AA AH

1 L 1520 0734 0.660 - 0.899 -
4 B 1.890 0431 0.862 - 2000 - -

6 B 1878 0645 0.649 0538 0950 0788 1206
7 B 1870 0257 0534 019 2078 0763 2724
8 L 1.854 0533 ran 0415 2084 0779 2677
9 L 1746 0855 1737 0631 2032 0738 2753
10 L 1712 0601 0.869 0552 1446 0918 1574
n B 1710 0560 1.441 0384 2573 0686 3753
12 L 1.703 0843 1306 0661 1549 0784 1976
13 L 1,599 1176 1.789 0728 1521 0619 2457
14 L 1.583 0.284 1.081 0173 3806 0609 6249
15 L 1538 0.844 1.939 0845 2297 1001 2295
16 B 1531 0245 0.863 0228 352 0931 3785
18 B 1393 0573 1355 0378 2365 0660 3585
19 L 1374 1152 1.940 0872 1684 0757 2225
20 8 1324 0724 1.564 0653 2160 0902 2395
21 B 1317 1124 2122 0915 1888 0814 2319
2 B 1317 0.806 1947 0602 2416 0747 3234





Fig.1- Detalle de esquina en Z con junta de movimiento

( Recomendaciones:

· Conocer el valor de la expansión del material a utilizar.

· Si el valor de expansión es alto, dejar pasar 3 - 4 semanas desde la fabricación hasta la puesta en obra del material.

· Controlar y acotar la rigidez de los morteros (resistencia).

· Usar morteros mixtos de cemento y cal con dosificaciones: 1:1:7.

· Reducir la distancia entre juntas de dilatación a 12 - 15 m.

2.2.- Rotura de fondos de bovedillas cerámicas.

Los primeros estudios realizados en España sobre la expansión por humedad en los años setenta, fueron motivados por la rotura de fondos de bovedillas cerámicas en  cubiertas de depósitos de agua, sótanos y otros locales con humedad relativa elevada.

Esta lesión se puede producir por las siguientes causas:

· Movimiento diferencial entre los nervios de apoyo de la bovedilla.

· Dilatación térmica.

· Expansión por humedad.

La rotura se produce al superarse la tensión admisible en los tabiquillos verticales de la bovedilla, al concurrir en mayor o menor medida las razones anteriormente expuestas.

Cuando la expansión por humedad de la bovedilla es elevada, el mecanismo de rotura se puede explicar del siguiente modo:

Consideremos una sección de forjado, compuesta por dos nervios y una bovedilla (véase figura 2).

[image: image1.wmf][image: image6.png]i

i

™
™
o500
5500
5200

000

™
™
o500
5500
™

000

2 3
Lot Lot
as0 as0
£ a0 £ a0
i i
£ ga00 £ ga00
a0 4300
000 qmr_——_./*«
o 0 2w 00 wwn w0 w0 o 00 2w 0 w0 a0 w00 o 00 2w w0 s s w0
— oias ois
s 6
Lo Lo
as0 a5
£ e posef AN o
i i
H oo a £ g0
y
200 r/‘ 8200
a0 a0

00 200 300 s00 00 s00
DiAs.

100 200 300 s00 s00 s00
DiAs.

© 100 200 300 400 500 600
Dias.



[image: image7.png]TABLA 3: ENSAYOS DE EXPANSION NATURAL

SERIE  TIPO EDAD  COND. COND. 100% ESTAB.  EXPAN. ESTADO
m EXPUESTAS  LABORAT.  HUMEDAD ) ) ACTUAL
(dias) (mm/m) (mm/m) (mm/m)
1 L 1520 0701 0359 0.734 M M Tiende a estabilizar
4 B 1890 0385 0431 0357 R M Estabilizada
6 B 1878 0649 0683 0592 R* M Estabilizada
7 B 1870 0230 0189 0257 R B Estabilizada
8 L 1854 0427 0280 0533 M M Tiende a estabilizar
9 L 1746 0637 0514 0855 L A En crecimiento
10 L 1712 0456 0434 0.601 M M En crecimiento
n B 1710 0420 0189 0.560 L M Tiende a estabilizar
12 L 1703 0599 0600 0.843 M A Tiende a estabilizar
13 L 1599 0.966 0524 1.176 L A En crecimiento
i L 1583 0284 0.146 0.202 R* B Estabilizada
15 L 1538 0777 0550 0.844 M A En crecimiento
16 B 1531 0.245 0152 0139 ¢ R B Estabilizada
18 B 1393 0303 - 0573 - M Anomala
19 L 1374 0974 0701 1.152 M A En crecimiento
20 8 1324 0665 0362 0.724 L M En crecimiento
21 B 1317 0901 0852 1.124 L A En crecimiento
2 B 1317 0592 0516 0.806 L A En crecimiento




[image: image8.png]TABLA 5: ENSAYOS DE EXPANSION ACELERADA

SERIE  TIPO EDAD EXPANSION  AUTOCLAVE AGUA  AAEN  AHEN  ANAH
(dias) NATURAL 10 kp/em? HIRVIENDO
(mm/m) (mm/m) (mm/m)
EN AA AH

1 L 1520 0734 0.660 - 0.899 -
4 B 1.890 0431 0.862 - 2000 - -

6 B 1878 0645 0.649 0538 0950 0788 1206
7 B 1870 0257 0534 019 2078 0763 2724
8 L 1.854 0533 ran 0415 2084 0779 2677
9 L 1746 0855 1737 0631 2032 0738 2753
10 L 1712 0601 0.869 0552 1446 0918 1574
n B 1710 0560 1.441 0384 2573 0686 3753
12 L 1.703 0843 1306 0661 1549 0784 1976
13 L 1,599 1176 1.789 0728 1521 0619 2457
14 L 1.583 0.284 1.081 0173 3806 0609 6249
15 L 1538 0.844 1.939 0845 2297 1001 2295
16 B 1531 0245 0.863 0228 352 0931 3785
18 B 1393 0573 1355 0378 2365 0660 3585
19 L 1374 1152 1.940 0872 1684 0757 2225
20 8 1324 0724 1.564 0653 2160 0902 2395
21 B 1317 1124 2122 0915 1888 0814 2319
2 B 1317 0.806 1947 0602 2416 0747 3234




[image: image9.png]i

i

™
™
o500
5500
5200

000

™
™
o500
5500
™

000

2 3
Lot Lot
as0 as0
£ a0 £ a0
i i
£ ga00 £ ga00
a0 4300
000 qmr_——_./*«
o 0 2w 00 wwn w0 w0 o 00 2w 0 w0 a0 w00 o 00 2w w0 s s w0
— oias ois
s 6
Lo Lo
as0 a5
£ e posef AN o
i i
H oo a £ g0
y
200 r/‘ 8200
a0 a0

00 200 300 s00 00 s00
DiAs.

100 200 300 s00 s00 s00
DiAs.

© 100 200 300 400 500 600
Dias.



[image: image10.png]TABLA 3: ENSAYOS DE EXPANSION NATURAL

SERIE  TIPO EDAD  COND. COND. 100% ESTAB.  EXPAN. ESTADO
m EXPUESTAS  LABORAT.  HUMEDAD ) ) ACTUAL
(dias) (mm/m) (mm/m) (mm/m)
1 L 1520 0701 0359 0.734 M M Tiende a estabilizar
4 B 1890 0385 0431 0357 R M Estabilizada
6 B 1878 0649 0683 0592 R* M Estabilizada
7 B 1870 0230 0189 0257 R B Estabilizada
8 L 1854 0427 0280 0533 M M Tiende a estabilizar
9 L 1746 0637 0514 0855 L A En crecimiento
10 L 1712 0456 0434 0.601 M M En crecimiento
n B 1710 0420 0189 0.560 L M Tiende a estabilizar
12 L 1703 0599 0600 0.843 M A Tiende a estabilizar
13 L 1599 0.966 0524 1.176 L A En crecimiento
i L 1583 0284 0.146 0.202 R* B Estabilizada
15 L 1538 0777 0550 0.844 M A En crecimiento
16 B 1531 0.245 0152 0139 ¢ R B Estabilizada
18 B 1393 0303 - 0573 - M Anomala
19 L 1374 0974 0701 1.152 M A En crecimiento
20 8 1324 0665 0362 0.724 L M En crecimiento
21 B 1317 0901 0852 1.124 L A En crecimiento
2 B 1317 0592 0516 0.806 L A En crecimiento




[image: image2.png]



Fig.2- Sección de forjado de bovedilla cerámica.

Cuando se produce el aumento de tamaño debido a la expansión por humedad, la parte cerámica en contacto con el hormigón (desde el punto 1 hasta el 2, por el perímetro superior) permanece estable, ya que el hormigón impide el movimiento de la parte cerámica adherida.

Por el contrario, la cara inferior de la pieza (desde el punto 1 hasta el 2 por el perímetro inferior) puede moverse libremente, ya que existe cierta holgura entre los extremos de la bovedilla y los bordes de las viguetas.

Esa deformación diferencial entre la cara inferior y la superior de la pieza cerámica, provoca la rotura por flexión de los tabiques verticales, iniciándose la misma por los extremos de menor longitud.

El citado mecanismo de rotura se ha verificado en laboratorio provocando la deformación y rotura de probetas como las mostradas en la figura 3 y fotografías siguientes.


[image: image3.png]



Fig.3- Probetas ensayadas.


[image: image4.png]




[image: image5.png]



Prueba de la validez de la explicación expuesta, es que en los forjados con nervios hormigonados“in situ” (sin viguetas prefabricadas) no existe esta lesión.

La norma UNE 67.020 correspondiente a bovedillas cerámicas, establece el valor límite de expansión en 0,55 mm/m, pudiéndose emplear aquellas bovedillas que superando dicho valor de expansión total según la norma UNE 67.036, obtengan una expansión potencial que no supere dicho límite.

No obstante, dichos límites son orientativos, siendo necesario evaluar todas las posibles causas y hacer una ponderación de cada una de ellas para valorar la responsabilidad del proyecto, ejecución y materiales.


Fig.4- Curvas de expansión natural de distintos productos cerámicos


1





2





Perímetro superior





Perímetro inferior





� EMBED PhotoDeluxeBusiness.Image.1  ���





� EMBED PhotoDeluxeBusiness.Image.1  ���





� EMBED PhotoDeluxeBusiness.Image.1  ���








1

_1113805323.psd

_1113812402.psd

_1124002204.psd

_1124002416.psd

_1124001914.psd

_1113805446.psd

_1112770199.dwg

