CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL LADRILLO CERÁMICO

La Instrucción para la Recepción de Ladrillos RLC-99 y la marca AENOR, se basan en las especificaciones técnicas recogidas en la norma UNE 67019, Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Definiciones, clasificación y especificaciones.

En la siguiente tabla se resumen los aspectos que la norma UNE 67019 exige a los ladrillos cara vista:

CARACTERISTICAS TECNICAS					VALORES EXIGIDOS

ESTRUCTURALES	Exfoliaciones o laminaciones		Ninguna

Fisuras					<= 1 Pieza fisurada

Desconchados				<= 1 Pieza desconchada

No admitiéndose ningún

desconchado con dimensión

media superior a 15 mm.

TOLERANCIAS		Valor nominal	Soga y Tizón			± 3 mm

DIMENSIONALES			(10 cm < L <= 29 cm)

Grueso				± 2 mm

L < 10 cm

Dispersión	Soga y Tizón		  	  5 mm

(10 cm < L <= 29 cm)

Grueso			  	  3 mm

L < 10 cm

DE LA FORMA		Espesor mínimo	Pared exterior vista		 15 mm

de la pared

Pared exterior no vista		 10 mm

Tabiques interiores		  5 mm

Planeidad	D > 30 cm			  4 mm

30 cm >= D > 25 cm		  3 mm

D <= 25 cm			  2 mm

OTRAS			Resistencia a	(daN/cm²)			>= 100

compresión

Masa		Soga <= 26 mm	Grueso 35 mm	>= 1.000 gr

52 mm	>= 1.500 gr

79 mm	>= 2.000 gr

Soga >= 26 mm	Grueso 35 mm	>= 1.500 gr

52 mm	>= 2.200 gr

60 mm	>= 2.550 gr

70 mm	>= 3.000 gr

Ladrillos con absorción >= 16%	Se admite una

reducción en la

masa del

4% si 16<=A<18

7% si 18<=A<20

10% si A>=20

Eflorescencias					Ligeramente eflorescido

Heladicidad					No Heladizo

Color		Los ladrillos esmaltados o coloreados en superficie, no

experimentarán alteración ni variación sensible de calor

al ser sometidos al ensayo correspondiente