CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO DE LA EJECUCION





CONTROL DE EJECUCION





En el transcurso de la obra deben realizarse controles cuyo número y forma depende de la clase de fábrica y nivel de control. En la siguiente tabla se establecen los controles a realizar, el número de los mismos y su forma, además de las condiciones de rechazo.





Se establecen tres niveles de control, según la resistencia característica a compresión de la fábrica, la importancia de la obra y de los daños que pudieran sobrevenir.





------------------------------------------------------------------------------------------------


CONTROLES 		NUMERO DE CONTROLES	CONDICIONES DE RECHAZO


			Y FORMA DE LOS MISMOS


------------------------------------------------------------------------------------------------


REPLANTEO		Uno en general.			Error en distancias entre ejes parciales


			Medida.				mayor de ± 10 mm.


							Error en distancias entre ejes extremas


							mayor de ± 20 mm.


------------------------------------------------------------------------------------------------


PLANEIDAD		Varios.				Variaciones mayores de 5 mm.


			Medida con regla de 2 m.		cada 2 m.


------------------------------------------------------------------------------------------------


DESPLOME		Uno por muro.			Variación en 3 m mayor de 10 mm.


							Variación en altura total mayor de 30


							mm.


------------------------------------------------------------------------------------------------


HORIZONTALIDAD DE LAS	Varios.				Variación mayor de ± 2 mm.


HILADAS			Medida con regla de 1 m.		Cada metro.


------------------------------------------------------------------------------------------------


ALTURAS PARCIALES		Uno.				Error mayor de 15 mm.


				Medida.


------------------------------------------------------------------------------------------------


ALTURAS TOTALES		Uno.				Error mayor de 25 mm.


				Medida.


------------------------------------------------------------------------------------------------


ESPESOR DE JUNTAS		Varios.			Variación mayor de ± 2 mm. en el tendel


				Medida.			Variación mayor de ± 4 mm. o -2 mm. en


							la llaga.


------------------------------------------------------------------------------------------------


APAREJO			En general.		Error en el aparejo.


				Visual.			Frente menor de 1 tizón.


------------------------------------------------------------------------------------------------


APLOMADO DE LLAGAS	Varios.				Variación mayor de 10 mm.


PARCIAL			Aplomado en 3 m.		Cada 3 m.


------------------------------------------------------------------------------------------------


APLOMADO DE LLAGAS	Aplomado en toda su altura.	Variación mayor de 15 mm.


TOTAL								A toda altura.


------------------------------------------------------------------------------------------------


LIMPIEZA Y APARIENCIA	Uno en general.		Manchas de mortero visibles a 5 m.


				Visual.


------------------------------------------------------------------------------------------------


REJUNTADO		Varios.				Distinto a lo especificado.


			Visual.				Rebabas en el trasdos.


							Falta de mortero en el trasdos mayor de


							1 cm. de profundidad si no va enfoscado


							o de 3 cm. si va enfoscado.


------------------------------------------------------------------------------------------------


JUNTAS DE MOVIMIENTO	Uno en general.		No estar limpias y aplomadas.


				Visual.			No existir una junta de movimiento en


							cada junta estructural.


------------------------------------------------------------------------------------------------


ENJARJES CON ESQUINAS	Uno cada 10 m. o uno	No se han realizado en todo el espesor y


Y ENCUENTROS		por planta.		en todas las hiladas del muro.


				Visual.


------------------------------------------------------------------------------------------------





NIVEL REDUCIDO





La resistencia característica a compresión es fk < 45 daN/cm2. Es preceptivo cuando la menor importancia de la obra y de los daños lo permitan.





NIVEL NORMAL





La resistencia característica a compresión es  75 > fk > 45 daN/cm2. Es preceptivo cuando no se indique otra cosa y corresponde a obras de mediana importancia y daños medios.





NIVEL INTENSO





La resistencia característica a compresión es fk > 75 daN/cm2. Es preceptivo cuando la importancia de la obra o de los daños así lo aconseje. 


En función de estos niveles de control, la frecuencia de los controles a realizar en el transcurso de la obra son los que se indican en la siguiente tabla, teniendo en cuenta que:





- La frecuencia en el control 1 es siempre obligatoria.





- Entre los controles 2 y 3 debe elegirse el mas desfavorable.





- El control 4 no es obligatorio para viviendas unifamiliares y de ámbito rural con un numero máximo de dos plantas.





				NIVEL DE CONTROL


				------------------------------------------------


				Intenso		Normal		Reducido


--------------------------------------	--------------	--------------	----------------


1 Cada vez que se cambie de tipo	Si		Si		Si


  de fábrica o de componentes.


--------------------------------------	--------------	--------------	----------------


2 Una vez cada:			1 mes		2 meses		3 meses


--------------------------------------	--------------	--------------	----------------


3 Según la superficie de la	Cada 500 m²	Cada 1000 m²	No es perceptivo


  fábrica ejecutada.


--------------------------------------	--------------	--------------	----------------


4 Número de probetas o controles	6		6		6


  a realizar


